 **DURA SEAL WOOD PATCH**

ДЮРА СИЛ шпаклевка для дерева

**Описание:**

Безопасное невоспламеняющееся водное покрытие для быстрой заделки больших отверстий, трещин и дефектов древесины.

Легко ошкуривается. Обладает гибкостью и хорошим сцеплением с древесиной.

**Инструкция по использованию**: Поверхность должна быть сухой, очищена от пыли, масла и воска

**Нанесение:**

1. Нанести шпателем или кельмой.
2. Зашпаклевать отверстия от гвоздей и небольшие неровности. Заделывать глубокие отверстия слоями, давая каждому слою полностью высохнуть.

**ОЧИСТКА:** Очистка водой пока шпаклевка еще не затвердела.

**Хранение:** Хранить контейнеры с плотно закрытой крышкой. Защищать от замерзания. При замерзании, оттаять материал при комнатной температуре минимум 8 часов до нанесения.

**Технические характеристики:**

**Плотность (LBS/GAL):** 14.1

**% Сухой остаток:** 73

**ВЯЗКОСТЬ –** CPS 1,160,000

**pH** 8.4

**VOC (g/l):** 0

**Температура воспламенения:** не относится

**ЦВЕТА РАЗМЕР ШТ. В КОРОБКЕ**

Red Oak/ Красный Дуб кварта 6

White Oak/ Белый Дуб кварта 6

Maple Ash Pine/ Клен, Ясень, Сосна кварта 6

**ВАЖНО:** Может вызвать небольшое раздражение у людей с чувствительной кожей. Тщательно вымыть руки после использования. **Хранить вне доступа детей. Не принимать внутрь.**