|  |  |
| --- | --- |
| **DURA SEAL Penetrating Finish**  ДЮРА СИЛ Масло для Пола | C:\Users\yap01i\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Dura_Seal_1_Gallon.jpg |

* Для массивной доски, паркета, паркетной доски, пробки, мебели, изделий из клееной древесины, ОСП-плит и.т.д.
* Для внутренних работ
* Прозрачное + 16 готовых цветов
* Шелковисто-матовое
* Подходит для кирпичной и каменной кладки
* Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, прочность и долговечность
* Легкость в уходе
* Обладает исключительной долговечностью
* Представлено в готовых цветах
* Уникальная формула на основе масла и смолы обеспечивает сцепление с деревом, благодаря которому покрытие на царапается и не истирается
* Используется как с финишным покрытием, так и без финишного покрытия

**Инструкции:**

**Подготовка поверхности:**

1. Обработать поверхность в соответствии с рекомендациями NOFMA или NWFA.
2. Провести финишную абразивную обработку при помощи абразивной сетки с зернистостью 100 единиц.
3. Тщательно пропылесосить и/ или обработать поверхность щеткой, после чего удалить всю пыль слегка увлажненной в уайт-спирите тряпкой.

**Нанесение:**

1. Тщательно размешать или потрясти материал перед использованием и во время работы. Протестировать на небольшом участке. Если потребуется осветлить какой-то готовый цвет, смешать с DURA SEAL Penetrating Finish #210 Neutral.
2. Нанести первый слой масла DURA SEAL Penetrating Finish обильно кистью, аппликатором из овчины или тряпкой из расчета 12.3-30м2/л.
3. Дать материалу впитаться 5-8 минут, после чего удалить излишки пропитки тряпкой. Удаление лишнего материала является важным, т.к. от этого зависит время высыхания.
4. По желанию можно нанести покрытие второй раз тонким слоем из расчета 19.6м2/л. Дать впитаться и удалить излишки материала как указано в п.3.
5. Дать последнему слою высохнуть минимум 8 часов (лучше ночь), после чего нанести финишное покрытие по выбору. **ВАЖНО**: При использовании в помещениях с интенсивным движением рекомендуется не наносить финишное покрытие на материал DURA SEAL Penetrating Finish, для этого следует использовать Sherwin-Williams WoodClassics Oil в сочетании с финишным продуктом. Также, следует периодически обрабатывать поверхность очистителем и кондиционером DURA SEAL Renovator.

**Время высыхания:** примерно от 8 часов до одной ночи. Низкая температура, высокая влажность, отсутствие движения воздуха или нанесение избыточного количества материла удлинит время высыхания.

**ОЧИСТКА**: очистить оборудование растворителем краски, терпентином или уайт-спиритом.

**Укрывистость**: первый слой - 12.3м2/л (по желанию, второй слой - 19.6м2/л)

**упаковка/ КОД:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ЦВЕТ** | **Кол-во банок в коробке** | **Ед.** | **Код** |
| 1 | Duraseal Penetrating Finish 200 Natural- Масло для пола, прозрачный, 1 галлон | 6 | 1гал/3.8л | 81200000-16 |
| 2 | Duraseal Penetrating Finish 202 Nutmeg- Масло для пола, мускатный орех, 1 галлон | 6 | 1гал/3.8л | 81202000-16 |
| 3 | Duraseal Penetrating Finish 204 Chestnut- Масло для пола, каштан, 1 галлон | 4 | 1гал/3.8л | 81204000-16 |
| 4 | Duraseal Penetrating Finish 208 Royal Mahogany- Масло для пола, королевский махагон, 1 галлон | 4 | 1гал/3.8л | 81208000-16 |
| 5 | Duraseal Penetrating Finish 210 Neutral- Масло для пола, нейтральный, 1 галлон | 6 | 1гал/3.8л | 81210000-16 |
| 6 | Duraseal Penetrating Finish 216 Antique Brown- Масло для пола, античный коричневый, 1 галлон | 6 | 1гал/3.8л | 81216000-16 |
| 7 | Duraseal Penetrating Finish 221 Golden Brown- Масло для пола, золотой коричневый, 1 галлон | 6 | 1гал/3.8л | 81221000-16 |
| 8 | Duraseal Penetrating Finish 223 Coffee Brown- Масло для пола, кофейный коричневый, 1 галлон | 6 | 1гал/3.8л | 81223000-16 |
| 9 | Duraseal Penetrating Finish 228 Medium Brown- Масло для пола, средний коричневый, 1 галлон | 6 | 1гал/3.8л | 81228000-16 |
| 10 | Duraseal Penetrating Finish 231 Ebony- Масло для пола, черное дерево, 1 галлон | 6 | 1гал/3.8л | 81231000-16 |
| 11 | Duraseal Penetrating Finish 243 Sedona Red- Масло для пола, красная Седона. 1 галлон | 4 | 1гал/3.8л | 81243000-16 |
| 12 | Duraseal Penetrating Finish 202 Nutmeg- Масло для пола, мускатный орех, 1 кварта | 12 | кв/0.95л | 86202000-14 |
| 13 | Duraseal Penetrating Finish 204 Chestnut- Масло для пола, каштан, 1 кварта | 4 | кв/0.95л | 862044444-14 |
| 14 | Duraseal Penetrating Finish 208 Royal Mahogany- Масло для пола, королевский махагон, 1 кварта | 4 | кв/0.95л | 862084444-14 |
| 15 | Duraseal Penetrating Finish 210 Neutral- Масло для пола, нейтральный, 1 кварта | 12 | кв/0.95л | 86210000-14 |
| 16 | Duraseal Penetrating Finish 216 Antique Brown- Масло для пола, античный коричневый, 1 кварта | 12 | кв/0.95л | 86216000-14 |
| 17 | Duraseal Penetrating Finish 221 Golden Brown- Масло для пола, золотой коричневый, 1 кварта | 12 | кв/0.95л | 86221000-14 |
| 18 | Duraseal Penetrating Finish 223 Coffee Brown- Масло для пола, кофейный коричневый, 1 кварта | 12 | кв/0.95л | 86223000-14 |
| 19 | Duraseal Penetrating Finish 228 Medium Brown- Масло для пола, средний коричневый, 1 кварта | 12 | кв/0.95л | 86228000-14 |
| 20 | Duraseal Penetrating Finish 231 Ebony- Масло для пола, черное дерево, 1 кварта | 12 | кв/0.95л | 86231000-14 |
| 21 | Duraseal Penetrating Finish 243 Sedona Red- Масло для пола, красная Седона. 1 кварта | 4 | кв/0.95л | 862434444-14 |