**DURA SEAL WOOD PUTTY/** ДЮРА СИЛ шпатлевка для дерева

**Описание:**

Шпатлевка для дерева Дюра Сил – это простое в использовании, нетвердеющее покрытие, предназначенное для заделки трещин и небольших дефектов на обработанных пропиткой и финишным покрытием деревянных поверхностях.

**Инструкция по использованию**: Поверхность должна быть сухой, очищена от пыли, масла и воска

**Нанесение:**

1. Обработать поверхность пропиткой, загерметизировать и нанести финишное покрытие до нанесения шпатлевки.
2. Зашпатлевать отверстия от гвоздей и небольшие дефекты поверхности.
3. Излишнее количество шпатлевки с примыкающих участков удалить влажной тряпкой.

**ОЧИСТКА:** Очистка при помощи мыла и воды.

**Хранение:** Хранить контейнеры с плотно закрытой крышкой. Для поддержания уже начатой упаковки шпатлевки в мягком состоянии, добавить 6мм водопроводной воды равномерно сверху на покрытие и плотно закрыть контейнер крышкой. Перед следующим использованием, слить воду и промокнуть излишки влаги гигроскопичной тряпкой без ворса.

**Технические характеристики:**

**Связующее:** Морские/ Растительные Несохнущие Масла

**Плотность (LBS/GAL):** 18.3

**% Сухой остаток:** 100

**VOC (g/l):** 0

**Температура воспламенения:** не относится

**ВАЖНО:** Может вызвать небольшое раздражение у людей с чувствительной кожей. Тщательно вымыть руки после использования. **Хранить вне доступа детей. Не принимать внутрь.**

**ЦВЕТА РАЗМЕР ШТ. В КОРОБКЕ**

Red Oak/ Красный Дуб 1lb/ 453гр 6

White Oak/ Белый Дуб 1lb/ 453гр. 6

Maple Ash Pine/ Клен, Ясень, Сосна 1lb/ 453гр. 6

Ant./ Spice Brown/ Античный Коричневый 1lb/ 453гр. 6

Chestnut/ Gold Brown/ Грецкий Орех/ Золотой Коричневый 1lb/ 453гр. 6

Coffee Brown/ Кофейный Коричневый 1lb/ 453гр. 6

Ebony/ Черное Дерево 1lb/ 453гр. 6

Med. Brown/ Средне-Коричневый 1lb/ 453гр. 6

Rosewood/ Розовое Дерево 1lb/ 453гр. 6

Royal Mahogany/ Королевский Махагон 1lb/ 453гр. 6

Sedona Red/ Красная Седона 1lb/ 453гр. 6

White/ Белый 1lb/ 453гр. 6