|  | 111.12 H&C®Concrete Sealer Clear gloss oil based |
| --- | --- |
| Прозрачный глянцевый лак-пропитка по бетону на масляной основе (прежнее название Clear 23 Sealer) |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ H&C Concrete Sealer Clear Gloss - это силикон-акриловый водонепроницаемый лак-пропитка по камню для внутренних и наружных работ. Наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности из кирпича, бетона, искусственного и природного камня. Свойства: Герметизирует и защищает поверхность Создает долговечное глянцевое покрытие Абсолютно прозрачен, не желтеет Устойчив к воздействию воды; химикатов для обработки бассейнов; ультрафиолетовых лучей Обладает стойкостью к интенсивному движению Рекомендуется для Использования: В качестве защитного покрытия для цементных поверхностей, включая бетонные настилы В качестве декоративного лессирующего покрытия для кирпичных стен, цементных блоков, настилов и стен из плит, кирпича и прочих материалов на основе цемента. Используется в качестве защитного глянцевого покрытия поверх лака-пропитки по камню H&C Concrete Solvent Based Для создания водонепроницаемого покрытия на очень пористой каменной/ кирпичной кладке (бетонный стеновой блок с рустованной лицевой гранью, рифленые блоки) рекомендуется нанести 1 слой H&C HB-100 или HB-150, после чего 2 слоя состава H&C Chatahoochee Sealer. См. инструкции по нанесению в технических описаниях на HB-100/150. | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Цвет: прозрачный Укрывистость: м2/л (фут2/галлон) Бетонные полы 4.9-7.4 (200-300) Пористый бетон 3.7-6.1 (150-250) Бетонные блоки 2.5-3.7 (100-150) Бетонные блоки с рустованной лицевой гранью 1.8-3.1 (75-125) Бетонные блоки с рифленой поверхностью 1.2-2.5 (50-100) Кирпич (глина) | 2.5-3.7 (100-150) Время высыхания при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%: зависит от температуры и влажности: Высыхание «до отлипа»: 30 мин. Нанесение второго слоя: 4 часа Неинтенсивное пешеходное движение ночь Интенсивное движение: 72 часа Температура воспламенения: 27°C (80°F), PMCC Покрытие: Глянцевое, 85 ед. @ 60° Тип связующего вещества: Акрил-силикон 50.020234 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей) 643 г/л; 5.37 фунт./галл.* Твердых частиц (по объему): 17+2% Твердых частиц (по массе) 23+2% Масса в галлоне (= 3.785 л): 3.1 кг (6.9 фунтов) ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗА Код Галлон 5-галл. ведро 50.020234 50.020235 SMIS Галлон 5-галл. ведро 107-8773 107-8781 | Результаты Испытаний Физико-Механических Свойств Испытание на жесткость: Метод: Tukon Результат: 12-1000 циклов Проницаемость водяных паров: Метод: ASTM D96-66 Результат: 0.001 Испытание на устойчивость к воздействию света и атмосферных условий Метод: G23F Тип, 500 часов Результат: Без повреждений Испытания на устойчивость к воздействию кислоты & щелочи: Реакция по каждому компоненту проходила под часовым стеклом в течение 24 часов, затем вещество смывалось водой, 30 мин. отводилось на восстановление, после чего проводились наблюдения. Щелочь: 2% NaOH Легкое потускнение 5% Tide Без эффекта 2% Ivory flakes Без эффекта Кислота: 5% Лимонная Кислота Без эффекта 100% Молоко Незначительное изменение цвета 5% HCL Незначительное изменение цвета 5% Фосфорная Кислота Без эффекта Горчица Без эффекта Эксплуатация Поверхность, окрашенная H&C Concrete Sealer Clear Gloss Oil Based, легко чистится при помощи раствора из 3 частей воды и 1 части обезжиривающего состава H&C Cleaner Degreaser. |

продолжение на обратной стороне

| 111.12 H&C®Concrete Sealer Clear gloss oil based |  |
| --- | --- |
| Прозрачный глянцевый лак-пропитка по бетону на масляной основе (прежнее название Clear 23 Sealer) |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Тестирование: В силу того, что существует большое количество разнообразных основ, методов подготовки поверхности, методов нанесения и условий окружающей среды, перед нанесением покрытия на всю поверхность необходимо проверит адгезию и совместимость продукта на небольшом участке. Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Для удаления жировых и масляных загрязнений, старой краски, грунтовки и т.д. использовать обезжиривающее средство H&C Cleaner Degreaser, согласно инструкциям на этикетке. Тщательно промыть водой и дать высохнуть. Если есть плесень или грибок, удалить при помощи очистки раствором из 1 части бытового отбеливателя и 3 частей воды. Неокрашенный Бетон: Свежеуложенный бетон должен быть выдержан 28 дней. Все горизонтальные бетонные поверхности необходимо сначала протравить при помощи H&C Concrete Etching Solution, следуя инструкциями на этикетке. Для очень гладких поверхностей (заглаженных поверхностей без пористости) использовать H&C Concrete Etching Solution без разбавления. Для гладко заглаженного бетона с небольшой пористостью необходимо использовать раствор, составленный из 1 части H&C Concrete Etching Solution и 2 частей воды. Не травить окрашенные поверхности. Обработанный бетон должен иметь уровень рН от 6 до 10. Ремонт: Для обеспечения оптимальной водонепроницаемости на вертикальных поверхностях из бетона и каменной/ кирпичной кладке, зашпаклюйте все трещины и зазоры, в которые может просочиться вода. Для обработки пола используйте соответствующие уплотняющие материалы. Уплотняющие материалы обычно просвечивают через прозрачные покрытия. | НАНЕСЕНИЕ Если прошел дождь или поверхность была подвергнута влажной обработке, наносить покрытие можно не раньше, чем через 24 часа. Нанесение на влажную поверхность может привести к помутнению покрытия или потери адгезии. Температура воздуха и поверхности должна быть 10°C-32°C (50°F-90°F) в течение 24 часов после нанесения. Не наносить слишком много покрытия. Тщательно размешивать до и в процессе нанесения. Не разводить. Медленно размешать, не трясти. Следить за тем, чтобы в материал не попадал воздух. Кисть Использовать кисть с натуральной щетиной Малярный валик Использовать валик с покрытием из овечьей шерсти или из синтетической ткани с длиной ворса 9.5-13 мм (3/8-1/2 дюйма). Краскопульт безвоздушного распыления Давление 500-1000 фунт/кв. дюйм (35-69 бар) Наконечник 0.2 – 0.3 мм (0.011-0.013 дюйм) После нанесения рекомендуется обратная перемотка. Сопротивление Скольжению Для безопасности, при окрашивании некоторых поверхностей (например, подъездных дорожек под наклоном, гаражей, ступеней, патио и т.д.) может потребоваться добавка компонента для обеспечения сопротивления скольжению. При нанесении последнего слоя добавьте H&C SharkGrip® Slip Resistant Additive в соответствии с инструкциями на этикетке. Этот продукт не рекомендуется использовать вместо нескользящего покрытия. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ После нанесения немедленно удалить проливы и брызги уайт-спиритом. Также после нанесения немедленно отмыть инструмент уайт-спиритом. При использовании растворителей следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Сильные растворители (например, бензин, тормозная жидкость) могут растворить отвержденную пленку. Не использовать на деревянных поверхностях. Только для атмосферного использования. Не рекомендуется использовать под водой. ВАЖНО: Покрытие предназначено для нанесения на неполированные, обладающие впитываемостью поверхности. При фасадных напольных работах необходимо проверить, не впитывает ли в себя воду со стороны земли поверхность, которую необходимо покрасить. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin Williams. |