|  | PROCLASSIC® WATERBORNE INTERIOR ACRYLIC SATIN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Акриловая полуматовая/ сатиновая эмаль ###### для внутренних работ на водной основе |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ Интерьерная эмаль ProClassic Waterborne Interior Acrylic Satin создает износостойкое нежелтеющее финишное покрытие. Превосходный розлив и выравнивающие свойства обеспечивают гладкое богатое покрытие, не уступающее алкидному. Предназначается для использования: - на любых элементах отделки и лепнины - для шкафов/ дверей/ окон - в кухнях/ванных/ раздевалках - в прачечных - в интенсивно используемых помещениях Поверхности: - гипсокартон/ штукатурка - панели/ дерево - металл - бетон/ кирпичная и каменная кладка - обои Цвет:; широкая гамма цветов. Укрывистость:; 8.6 – 9.8 м2/л (350–400 фут2/галлон). при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.3 мил (33 мкм). Время высыхания, при 25С и относительной влажности 50%:. Зависит от температуры и влажности. Высыхание «до отлипа»; 1 час. Полное высыхание (для нанесения второго слоя):; 4 часа. Температура воспламенения:; не относится. Глянцевая степень:; 15 – 25 единиц под углом 85. Колеровка с использованием системы Blend-A-Color: База; ###### Грамм/Литр ###### (Унций/галл.); ###### Интенсив-ность. Экстра Белая; 0 – 38 (0 – 5); ###### Спец.. Тип связующего вещества:; Стирол- Акриловое. В20W51. Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 148 г/л; 1.23 фунт/галл. Твердых частиц (по объему):; 33  2%. Твердых частиц (по массе):; 52  2%. Масса в галлоне (= 3.785 литрам) краски:; 5.3 кг (11.6 фунт). | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Стеновой блок 1 слой: Loxon Block Surfacer 2 слоя: ProClassic Waterborne Interior Acrylic Satin Гипсокартон 1 слой: PrepRite Classic Latex Primer 2 слоя: ProClassic Waterborne Interior Acrylic Satin Штукатурка 1 слой: PrepRite Classic Latex Primer 2 слоя: ProClassic Waterborne Interior Acrylic Satin Металл-Сталь, Алюминий, Гальванизированный Металл 1 слой: All Surface Enamel Latex Primer 2 слоя: ProClassic Waterborne Interior Acrylic Satin Кирпичная/ Kаменная кладка 1 слой: PrepRite Masonry Primer 2 слоя: ProClassic Waterborne Interior Acrylic Satin Дерево, Композитные Древесные Плиты 1 слой: PrepRite Wall and Wood Primer или PrepRite Classic Primer 2 слоя: ProClassic Waterborne Interior Acrylic Satin | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Очистить поверхность с помощью подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/ силером. Гипсокартон Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для наполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности. Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки PrepRite Masonry Primer. |

| PROCLASSIC® WATERBORNE INTERIOR ACRYLIC SATIN |  |
| --- | --- |
| ###### Акриловая полуматовая/ сатиновая эмаль ###### для внутренних работ на водной основе |  |

| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Штукатурка Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. Дерево Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. Плесень Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак. Уплотнение щелей Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком. | НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ Наносить краску при температуре не ниже 10С (50F). Разбавление не требуется. Кисть Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть. Малярный валик Использовать валик с длиной ворса 6–19мм (1/4–3/4 дюйма) из синтетического материала. Краскопульт безвоздушного распыления Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник диаметр 0.38–0.53мм (0.015-0.021 дюйм) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Использовать краску только для внутренних работ. Защищать краску от замерзания. Краска не обладает фотохимической активностью. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |
| --- | --- | --- |