|  | SHERLASTIC® ELASTOMERIC COATING |
| --- | --- |
|  | Эластомерное Покрытие Серия А5-800 |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ SherLastic Elastomeric – это долговечное эластомерное покрытие, обладающее высокой гибкостью и стойкостью к климатическим воздействиям. Защищает сборный, сборно-монолитный и монолитный бетон, строительные блоки и наружную штукатурку от воздействия дождя и ветра. Покрытие можно наносить на поверхности с уровнем рН от 6 до 12. Цвет: Широкая гамма цветов Двухслойное покрытие, нанесение - кистью, валиком или методом распыления, укрывистость 1 слоя: 3-4 м2/л (120-160 фут2/галлон) при толщине мокрого слоя 254-356 мкм (10-14 мил); и высохшего слоя 142-198 мкм (5.6-7.8 мил) Однослойное покрытие, нанесение – распылением, укрывистость 1 слоя: 1.5-2 м2/л (60-80 фут2/галлон) при толщине мокрого слоя 508-711 мкм (20-28 мил) и высохшего слоя 285-396 мкм (11.2-15.6 мил) При нанесении, толщина невысохшей пленки может достигать 762 мкм (30 мил). Укрывистость зависит от текстуры поверхности. Длительность сушки при 25°С (77°F) и относительной влажности 50%: зависит от температуры и влажности Высыхание «до отлипа» 4 часа Полное высыхание (для нанесения второго слоя): 24 часа Температура воспламенения: Не относится Глянцевитость: 0-10 единиц под углом 85° Колеровка с использованием системы Blend-A-Color: База Грамм/Литр (унций/галл) Интенсив-ность Экстра Белая 0-38 (0-5) 100% Глубокая 30-90 (4-12) 100% Тип связующего вещества: Акриловый A05W00851 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 49 г/л (0.41 фунт/галлон) Твердых частиц (по объему): 41+2% Твердых частиц (по массе): 56+2% Масса в галлоне (= 3.785 л) краски: 5 кг (11.2 фунта) | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Испытание на воздействие дождя и ветра: ASTM D6904-03 проходит испытания 1 слой Loxon Primer, толщина сухой пленки 81 мкм (3.2 мил) 2 слоя SherLastic, толщина сухой пленки 102-152 мкм (4.0-6.0 мил) Проницаемость паров воды: ASTM D1653 31 перм 1 слой SherLastic, толщина сухой пленки 239мкм (9.4 мил); сушка 14 дней при 25°С (77oF) и относительной влажности 50% Удлинение: ASTM D2370 83% 1 слой SherLastic, толщина сухой пленки 239мкм (9,4 мил); сушка 14 дней при 25°С (77oF) и относительной влажности 50% Прочность на растяжение: ASTM D2370 380 psi 1 слой SherLastic, толщина сухой пленки 239мкм (9.4 мил); сушка 14 дней при 25°С (77oF) и относительной влажности 50% Морозостойкость и стойкость при оттаивании: ASTM D2243 проходит испытания Низкотемпературная упругость: ASTM D522 – метод В при температуре 12°С (10oF) проходит испытания технические условия Новые Конструкции Бетон, Наружная Штукатурка 1 слой: Loxon Acrylic Primer 1-2 слоя: SherLastic Elastomeric Coating Бетонные Строительные Блоки, Бетонные Стеновые Блоки с Рустованной Лицевой Гранью 1 слой: Loxon Block Surfacer 2 слоя: SherLastic Elastomeric Coating (в силу традиционной пористости этих поверхностей, рекомендуется нанести 2 слоя) Ранее Окрашенные Поверхности 1 слой: Loxon Acrylic Primer или Loxon Conditioner 1-2 слоя: SherLastic Elastomeric Coating | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Очистить поверхность с помощью подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/ силером. Бетон, Штукатурка При необходимости, провести очистку под давлением (не менее 2100 psi). Удалить плесень. Дать поверхности полностью высохнуть. Соскоблить и зачистить потрескавшуюся и отслоившуюся краску. Глянцевые поверхности зачистить до матового состояния. Бетон и строительный раствор должны быть выдержаны не менее 7 суток при температуре 23.9оС (75°F). Для обработки поверхности сборного и монолитного бетона могут потребоваться промышленные моющие средства и очистка пескоструйным аппаратом. Обработать каверны, трещины и др. пустоты герметиком ConSeal Sealant или составом Patch. |
| --- | --- | --- |

| SHERLASTIC® ELASTOMERIC COATING Эластомерное Покрытие Серия А5-800 |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Поверхность каменной/ кирпичной кладки должна быть сухой (с содержанием воды не более 15%) и иметь уровень рН от 6 до 12. Если уровень рН превышает 12, загрунтовать поверхность, используя Loxon Primer или Loxon Surfacer. Герметизация поверхности. После тщательной очистки, загрунтовать все необработанные свежие участки грунтовкой Loxon Acrylic Primer и нанести, если понадобится, герметик ConSeal Sealant или состав Patch. Дать поверхности высохнуть, после чего нанести финишное покрытие. При повторном окрашивании, в качестве грунтовки можно использовать Loxon Acrylic Primer или Loxon Conditioner. Рекомендации, позволяющие улучшить эксплуатационные характеристики покрытия: Тщательно подготовить основу. Поверхность должна быть максимально ровной. Трещины, каверны и сквозные отверстия необходимо обработать герметиком ConSeal Sealant или составом Patch. Заполнить полости и отверстия по периметру окон и дверей герметиком ConSeal Sealant или составом Patch. На все внутренние и наружные углы, а также края нанести один слой SherLastic Elastomeric. | НАНЕСЕНИЕ Наносить при температуре от 10 до 38oC (50 до 100°F). Не разбавлять. Кисть Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть. Не делать слишком частых мазков, т.к. это ведет к появлению воздушных пузырьков. Малярный валик Использовать валик с длиной ворса 13–38мм (1/2–1 1/2 дюйма) из синтетического материала. Не наносить покрытие слишком быстро, т.к. это ведет к появлению воздушных пузырьков. Краскопульт безвоздушного распыления Давление 2300 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник диаметр 0.53 мм (0.021 дюйм) Метод нанесения зависит от поверхности и ее состояния. Чтобы уменьшить пористость покрытия: Нанести два слоя покрытия. Длительность сушки первого слоя – ночь. После нанесения краскопультом, выровнять поверхность валиком. Использовать электрические валики. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Использовать только для наружных работ. Защищать от замерзания. Не обладает фотохимической активностью. Не использовать на горизонтальных поверхностях (полах, крышах, палубах и т.д.), контактирующих с водой. Не использовать на подвесных горизонтальных поверхностях (внутренних поверхностях балконов, арок и т.д.). Не использовать под землей. Не выдерживает гидростатического давления. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут изменяться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |