112.15

|  | Sherwin-Williams® Sher-MAX Urethanized Elastomeric Sealant |
| --- | --- |
|  | Уретанизированный Эластомерный Герметик |
| Описание продукта Латексный герметик SHER-MAX™ создан на основе уникальной технологии superlastic™ компании Sherwin-Williams. Покрытие обладает максимальной гибкостью и отличными эксплутационными характеристиками. Идеально подходит для большинства внутренних и наружных поверхностей. Являясь уникальным покрытием среди латексных герметиков, SHER-MAX™, герметик класса 35, допускает движение шва до 70%! Назначение Использовать на: потолочном молдинге, элементах деревянной отделки, каминах, дверях, окнах, каменной/ кирпичной кладке, сайдинге, а также для герметизации большинства наружных поверхностей. Отлично подходит для поверхностей, подверженных большой подвижке/ стрессу Уретанизирован для лучшей адгезии Выдерживает движение шва до 70% | Соответствие техническим условиям Герметик SHER-MAX™ Urethanized Premium Elastomeric Sealant отвечает требованиям или превосходит требования следующих стандартов: Федеральные Стандарты TT-S-00230C, Type II, Class A ASTM C-920, Class 35 ASTM C-834 УПАКОВКА Цвет SMIS номер Размер Белый Прозрачный 133-5223 163-2017 10.1 унций 10.1 унций |
| Технические Характеристики Тип Связующего: Цвет: Экструдируемость: Атмосферное воздействие: Стандарт ASTM C2202: Стойкость в цикле замерзание/ оттаивание: Устойчивость к появлению плесени: Содержание Летучих Органических Соединений (VOC) | Акриловый Полимер Ярко-Белый и Прозрачный Отличная Не растрескается, не потеряет цвет, не утратит адгезию 0.15 дюймов макс. Выдерживает 5 циклов Обладает устойчивостью к появлению плесени 0.49% по весу |
| Технические Характеристики Продукта по Экологичности (GreenSure) Продукт тестировался на соответствие стандарту ASTM C920 (тест С719 на циклическое движение обеспечивает воздухонепроницаемый, гибкий шов). Продукт разработан с практически нулевым содержанием летучих органических соединений/ VOC (менее ½ 1% содержания VOC). Этот показатель превосходит большинство обязательных требований по содержанию VOC для герметиков. Упаковка продукта состоит на 25% из переработанного материала. |

112.15

| Sherwin-Williams® Sher-MAX Urethanized Elastomeric Sealant |  |
| --- | --- |
| Уретанизированный Эластомерный Герметик |  |
| Подготовка & использование Дизайн шва: Швы должны быть не более 12мм в ширину или глубину. Швы глубже 12мм должны быть заполнены на 12мм пенополиэтиленовым филлером или уплотнительным шнуром. Подложка Герметик Уплотнительный Шнур Подготовка: Герметизируемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Масляные загрязнения, отслоившийся строительный раствор, цементное молоко, антиадгезивные реагенты, старые герметики, старая краска и прочие загрязнения должны быть удалены. Новый бетон должен быть выдержан в течение 30 дней перед герметизацией. защита необрабатываемых поверхностей: Защитите необрабатываемые участки малярным скотчем или др. средствами до нанесения герметика. Удалите малярный скотч сразу же после обработки герметика шпателем ДО полимеризации герметика. Нанесение: Отрежьте носик герметика под углом 45° до желаемого размера шва. Вставьте картридж в пистолет для герметика и проколите внутреннюю пломбу. Нажмите на курок для выдавливания материала. Медленно ведите носиком герметика вдоль шва, плотно прижимая его к поверхности. Наносите герметик ровным слоем непрерывным движением. Обработка нанесенного герметика инструментом: Обработайте нанесенный герметик подходящим инструментом, плотно придавливая шов к поверхности. По необходимости, выровняйте поверхность влажным пальцем или шпателем, после чего удалите излишки материала смоченной в воде ветошью. Грунтование: До нанесения герметика рекомендуется загрунтовать поверхность. Подберите грунтовку, в зависимости от типа подложки, финишного покрытия и желаемых технических характеристик. окрашивание: (Зависит от температуры и влажности). Можно окрашивать через 30 минут при 24(С (75(F) и относительной влажности 50%. Перед окрашиванием латексной или масляной краской рекомендуется дать поверхности высохнуть минимум 4 часа. При высокой влажности и/ или низких температурах время высыхания увеличивается. Перед нанесением лака, всегда использовать силер на основе шеллака. Очистка: Очистить инструменты и удалить излишки герметика мыльным раствором или влажной тряпкой до их высыхания. | Ограничения Не использовать для подземной гидроизоляции, на аквариумах или погружаемых в воду частях судов. Никогда не использовать для обработки архитектурных швов, швов подверженных большому истиранию, износу или швов часто находящихся под водой. Наносить при температуре выше 4(С (40(F). Для внутренних и наружных работ. Не наносить, если ожидается дождь или высокая влажность. Не наносить на замершие поверхности. Защищать от замерзания. Срок годности: Срок годности герметика Sher-MAX™ Urethanized Premium Elastomeric Sealant составляет 12 месяцев с даты производства при хранении при комнатной температуре. Меры предосторожности Использовать только при адекватной вентиляции. Избегать контакта с глазами и кожей. Вымыть руки после использования. Не переливать содержимое в другие контейнеры. При попадании в глаза, промыть водой. Если раздражение сохранится, обратиться к врачу. При попадании в пищевод, обратиться за медицинской помощью незамедлительно. Не принимать внутрь. Держать вне доступа детей. Укрывистость в мм Один картридж (10, 10.1, 10.3 унции) Ширина в мм Глубина в мм 3 6 9 12 3 2,514 6 1,244 609 9 838 508 279 12 609 304 203 152 15 508 254 177 127 19 406 203 152 101 22 355 177 127 101 25 304 152 101 76 При использовании данной таблицы должны учитываться физические ограничения используемых продуктов. |