#### SAVOGRAN/ САВОГРАН

#### Super Strip/ Растворитель СУПЕР СТРИП

#### Дерево, метал, авто, каменная/ кирпичная кладка & корабельные покрытия

#### Невоспламеняющийся растворитель краски (с минимальной опасностью возгорания).

#### Удаляет краску, лаки, промышленные эмали, эпоксидные и полиуретановые покрытия.

#### По силе не уступает материалам, используемым в промышленных условиях

#### Невоспламеняющийся материал

#### Обладает густой консистенцией и прилипает к вертикальным и неровным поверхностям

|  | Растворяет Краску |  | Растворяет Лак |  | Растворяет Эпоксид |  | Растворяет Полиуретан |  | Растворяет Корабельные Покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 минут |  | 15 минут |  | 25 минут |  | 25 минут |  | 25 минут |

#### Хранить в прохладном месте. Перед использованием: прочитать информацию на контейнере. Использовать на вертикальных или горизонтальных поверхностях. При использовании для наружных работ, работать в тени. При работе в помещении, использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать специальные защитные очки и устойчивые к воздействию растворителя перчатки. Следить, чтобы брызги не попадали на кожу. Перед использованием хорошо встряхнуть закрытый контейнер. Обернуть крышку тряпкой и медленно открыть крышку. Это позволит уменьшить давление материала и защитит от брызг.

#### Нанести смывку толстым слоем на поверхность при помощи кисти. Наносить только в одном направлении. Оставить материал на поверхности на 15 минут или более. Попробовать соскоблить покрытие на небольшом участке. Если покрытие недостаточно размягчилось, подождать еще несколько минут или нанести смывку заново и снова протестировать небольшой участок. Если вы удаляете толстый слой покрытия, может потребоваться нанести смывку на обрабатываемую поверхность несколько раз.

#### Удалить размягченное покрытие тупым скребком.

#### Перед повторным окрашиванием, сухую поверхность рекомендуется слегка зашкурить. Поверхность должна быть чистой и сухой перед окраской, иначе новое покрытие не пристанет. Отмыть используемые инструменты водой и сильным очистителем. Рекомендуемая температура для работы: 21°С-32°С.

#### Использовать только при условии адекватной вентиляции. Не курить. Держать вне доступа детей. закрывать контейнер после каждого использования.