|  | INTERIOR/EXTERIOR Latex ALL SURFACE ENAMEL |
| --- | --- |
|  | Универсальная латексная эмаль для внутренних и наружных работ Серия А41 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ Универсальная латексаня эмаль All Surface Enamel предназначена для внутренних и наружных работ по дереву, металлу, гипсокартону и другим поверхностям. Это высококачественное покрытие обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и солнечному свету, не утрачивая свой глянец и цвет. Благодаря своей исключительной износостойкости, рекомендуется наносить на двери, окна, детали декора и другие поверхности, где возможен сильный износ. Финишное покрытие (краска) Цвет: Широкая цветовая гамма Укрывистость: 8.6 – 9.8 м2/л (350-400 фут2/галлон) при толщине мокрого слоя 101.6 мкм (4.0 мил) и высохшего слоя – 40.6 мкм (1.6 мил) Время высыхания при 25°С (77oF) и относительной влажности 50%, зависит от температуры и влажности Высыхание «до отлипа»: 1 час Полное высыхание (для нанесения второго слоя): 4 часа Температура воспламенения: не относится Глянцевитость: 70 единиц под углом 60° Сатиновая черная 10-20 единиц под углом 60° Сатиновая ультраглубокая 30-40 единиц под углом 60° Колеровка с использованием пигментов Blend-A-Color: Основа Грамм/Литр (унций/галлон) Интенсивность Белая 0-30 (0-4) 100% Ультра-глубокая 30-90 (4-12) 100% Тип связующего вещества: Акриловый А41W201 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 185 г/л (1.54 фунт/галлон) Твердых частиц (по объему): 37+2% Твердых частиц (по массе): 46+2% Масса в галлоне (= 3.785 л) эмали: 4.4 кг (9.7 фунт) Грунтовка Цвет: Белый Укрывистость: 3.7 – 7.4 м2/л (150-300 фут2/галлон) при толщине мокрого слоя 254 мкм (10.0 мил) и высохшего слоя – 127 мкм (5.0 мил) Время высыхания, при 25°С (77oF) и относительной влажности 50%: зависит от температуры и влажности Высыхание «до отлипа» 30 минут Полное высыхание (для нанесения второго слоя) 4 часа Температура воспламенения: не относится Тип связующего вещества: Акриловый А41W210 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 138 г/л (1.15 фунт/галлон) Твердых частиц (по объему): 46+2% Твердых частиц (по массе): 61+2% Масса в галлоне (= 3.785 л) эмали: 5.2 кг (11.5 фунт) | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ По алюминию 2 слоя All Surface Enamel По гипсокартону (внутренние работы) 1 слой PrepRite Classic Primer 2 слоя All Surface Enamel По оцинкованной стали 2 слоя All Surface Enamel По каменной кладке, бетону, цементной основе и строительным блокам 1 слой PrepRite Block Filler (не обязательно) или PrepRite Masonry Primer (внутренние работы) или Loxon Masonry Primer (наружные работы) 2 слоя All Surface Enamel По штукатурке 1 слой PrepRite Masonry Primer 2 слоя All Surface Enamel По стали 1 слой All Surface Enamel Primer 2 слоя All Surface Enamel По дереву (внутренние работы) 1 слой PrepRite Classic Primer 2 слоя All Surface Enamel По дереву (наружные работы) 1 слой A-100 Exterior Latex Primer 2 слоя All Surface Enamel | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Алюминий и оцинкованная/ гальванизированная сталь Промыть поверхность концентрированным очистителем (напр. ProClean Prep Wash Concentrated Cleaner), удалив масляные, жировые и другие загрязнения поверхности. Все коррозийные проявления должны быть удалены с помощью наждачной бумаги, металлической ваты или другого абразивного материала. Гипсокартон Заполнить трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для наполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности. |

| INTERIOR/EXTERIOR Latex ALL SURFACE ENAMEL |  |
| --- | --- |
| Универсальная латексная эмаль для внутренних и наружных работ Серия А41 |  |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Кирпичная кладка, бетон, цемент, стеновой блок Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Шероховатости могут быть зашпаклеваны для получения гладкой поверхности. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки PreRite Masonry Primer (Interior) или Loxon Exterior Acrylic Masonry Primer. Штукатурка Штукатуркa должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. Сталь Ржавчина и образовавшаяся при прокатке окалина должны быть удалены с помощью наждачной бумаги или иного абразивного материала. Очищенная стальная поверхность должна быть загрунтована в тот же день, когда она была очищена. Дерево Зачистить все открытые поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. Плесень Удалить плесень перед покраской с помощью уничтожителя плесени ProClean либо раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя в воде какие-либо моющие средства или аммиак. Уплотнение щелей Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования поверхности могут быть заполнены силикон-акриловым латексным герметиком ProSelect Premium Siliconized Acrylic Caulk, 1100А. | НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ Наносить краску при температуре не ниже 10(С (50(F). Разбавления не требуется. Кисть Использовать найлоново-полиэфирную кисть. Малярный валик Использовать валик с длиной ворса 6.4–19 мм (1/4 – 3/4 дюйма) из синтетического материала. Краскопульт безвоздушного распыления Давление 1500 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы, также с помощью мыла и теплой воды. После очистки промыть распыливающее оборудование уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Защищать краску от замерзания. Не использовать для покраски крыш, полов или палуб. Не использовать красители, предназначенные только для внутренних работ, на наружных поверхностях. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |