|  |  |
| --- | --- |
| **SW05020054[1]** | **Sherwin-Williams**  **All Surface Enamel Oil Base**  A11 |

All Surface Enamel **Oil Base -** Универсальная алкидная эмаль All Surface Enamel предназначена для внутренних и наружных работ по дереву, металлу, гипсокартону и другим поверхностям. Это высококачественное алкидное покрытие обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и солнечному свету. Поэтому его рекомендуется наносить на двери, окна, детали декора и другие поверхности, где возможен сильный износ. Благодаря своей уникальной формуле прекрасно подходит для нанесения на любую поверхность.

All Surface Enamel **Oil Base** соответствует федеральным сертификационным требованиям США и Российской Федерации.Краска All Surface Enamel **Oil Base** – полуматовая алкидная краска для внутренних и наружных работ.

**Область применения:** All Surface Enamel **Oil Base** предназначена для нанесения на следующие поверхности: гипсокартон, штукатурка, отделочные панели, дерево, деревянные полы, алюминий, сталь, оцинкованная сталь, бетон, кирпичная кладка, строительные блоки, .

**Широкая гамма цветов:** Черная (Black) применяется как таковая, экстрабелую (ExraWhite) базу можно применять как таковую, либо колерованную, Прозрачную (UltraDeep) базу применять колерованную в сильнонасыщенные тона.

**Укрывистость:** Примерно 9-10 м2/л в зависимости от поверхности и особенностей нанесения.

**Время высыхания:** При 25°С и влажности 50% «на отлип» - 4 часа, для нанесения второго слоя - 16 часов. Перед мытьем сухой пленки рекомендуется выдержать ее в течение двух недель.

**Степень глянца:** Черная - 15 единиц под углом 85°, прозрачная – 35 единиц под углом 85°, белая – 70 единиц под углом 60°.

**Масса:** в галлоновой банке (1 галлон = 3.78 л.) после добавления колоранта до 4.0 кг.

**Информация об очистке:** Немедленно после окончания работ удалить проливы и брызги, отмыть руки и инструмент с помощью уайт-спирита. При использовании уайт-спирита следуйте инструкциям по безопасности производителей.

**Подготовка поверхности:** В большинстве случаев неадекватное качество покрытия обусловлено неправильной подготовкой поверхности или неверным нанесением самого покрытия. Поверхность должна быть сухой, неглянцевой, очищенной от грязи, пыли и жира. Удалить загрязнения путем промывания очистителем, вымыть водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся или потрескавшуюся краску соскоблить и отшлифовать. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Новые бетонные или кирпичные поверхности выдержать в течение 30 суток. При невозможности – выдержать 7 суток и покрыть грунтовкой PrepRite Masonry Primer. Пятна, оставленные водой, дымом, чернилами, карандашом, жиром и т.п. покрыть грунтовкой серии PrepRite.

**Грунтование:** В зависимости от поверхности использовать грунтовки Шервин-Вильямс из серий PrepRite или Loxon, по алюминию и оцинкованной стали использовать грунтовку Galvite HS.

**Финишная окраска:** Один или два слоя. Наносить краску при температуре не ниже 10°С, использовать кисть, малярный валик, распылитель (безвоздушный распылитель при давлении 138 бар, диаметр наконечника 0.43-0.53 мм). Разбавление не требуется.

**Хранение:** Защищать краску от замерзания. Рекомендуется использовать в течение трех лет со дня производства\*

**Предупреждения:** Не использовать для покраски крыш. Не использовать красители, предназначенные только для внутренних работ, на наружных поверхностях.

**Производитель:** The Sherwin-Williams Company, 101 Prospect Avenue, 44115, Cleveland, Ohio, USA.