|  | 109.31 EXTERIOR OIL-Based WOOD PRIMER |
| --- | --- |
| Масляная Грунтовка по Дереву для Наружных Работ Серия Y24W8020 |
| Пропитывает, герметизирует и блокирует пятна. Пропитывает и герметизирует необработанную древесину, обеспечивая сильную адгезию и долговечность финишного покрытия Блокирует пятна от воды, танина и выделяемой из сучков смолы Обладает сопротивлением к возникновению плесени Рекомендуемые Поверхности: Сосна Ель Кедр Красное дерево Дуб Клен Ясень Древесноволокнистые плиты Загрунтованный металл Ранее окрашенные поверхности Масляная грунтовка по дереву для наружных работ Exterior Oil-Based Wood Primer разработана для блокирования пятен от танина, воды и прочих пятен на наружной древесине, промышленном сайдинге, ДСП, сайдинге из необработанного пиломатериала и элементах отделки. Используется в качестве грунтовки для грунтования как отдельных участков, так и всей поверхности. Сопротивление к Возникновению Плесени Данное покрытие содержит вещества, которые подавляют рост плесени на поверхности пленки покрытия. | ХАРАКТЕРИСТИКИ Цвет: Белый Укрывистость: 8.6-9.8 м2/л (350-400 фут2/галлон) при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 2.3 мил (58.4 мкм) Время высыхания при относительной влажности 50%: Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины пленки покрытия 1.6-7.2(С 7.2(С + Высыхание «до отлипа» 4-8ч. 2-4ч. Полное высыхание (для нанесения второго слоя): 24-48ч. 24ч. Температура воспламенения: 46(С PMCC Глянцевитость: 0-18 единиц под углом 85( Колеровка – Для более точного попадания в цвет использовать грунтовку рекомендованного оттенка «Р». По желанию, заколеровать в цвет финишного покрытия путем добавления до 4 унций колорантов Blend-A-Color на галлон. Перед нанесением, проверить цвет. Тип связующего вещества: алкид Y24W08020 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 319 г/л; 2.66 фунт/галл. Твердых частиц (по объему): 59 ( 2% Твердых частиц (по массе): 77 ( 2% Масса в галлоне 5.3 кг/ 11.6 фунт На грунтовку необходимо нанести архитектурное латексное или масляное финишное покрытие в течение 14 дней. Для создания ровного финишного покрытия рекомендуется загрунтовать всю поверхность. | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Тщательно очистить поверхность, используя соответствующий очиститель. Промыть водой и дать поверхности высохнуть. Отслоившуюся и потрескавшуюся краску следует соскоблить и отшлифовать до чистой поверхности. Блестящие поверхности следует обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна, оставленные водой, дымом, чернилами, карандашом, жиром и т.п., обработать соответствующей грунтовкой/ силером. Дерево, Композитная Доска Зачистить все открытые поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. Отдельно загрунтовать сучки и места выделения смолы. Выделяющие танин деревянные поверхности (такие как красное дерево и кедр) должны быть обработаны грунтовкой Exterior Oil-Base Wood Primer. Важно определить, будет ли выделяться танин под воздействием растворителя в покрытии. Протестировать грунтовку на небольшом участке (1м Х 1м) поверхности. Если в течение 4 часов танин не выделяется, загрунтовать всю поверхность. При выделении танина, использовать латексную грунтовку Exterior Latex Wood Primer. |

| 109.31 EXTERIOR OIL-Based WOOD PRIMER |  |
| --- | --- |
| Масляная Грунтовка по Дереву для Наружных Работ Серия Y24W8020 |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Плесень Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак. Уплотнение щелей Щели между окнами, дверьми, архитектурными элементами отделки и другими сквозными отверстиями после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком. | НАНЕСЕНИЕ Наносить при температуре не ниже 1.6(С (35(F). Разбавление не требуется. Кисть - Использовать кисть из натуральной щетины. Малярный валик - Использовать валик с длиной ворса 9.5–19мм (3/8 – 3/4 дюйма) из синтетического покрытия. Краскопульт безвоздушного распыления Давление........2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник.............. диаметр 0.48 – 0.53 мм (0.019-0.021 дюйм) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ Удалить проливы и брызги немедленно, используя уайт-спирит. Отмыть инструменты немедленно после использования уайт-спиритом. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Использовать только для наружных работ Не обладает фотохимической активностью. Не использовать на горизонтальных поверхностях (например, крышах, настилах или полах), контактирующих с водой. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |