|  | WOOD CLASSICS® INTERIOR OIL STAIN |
| --- | --- |
| Применение: Характеристики: Декоративные Элементы/ Молдинг Уплотняет и пропитывает древесину Двери/ Окна Финишное покрытие можно наносить через 2ч. Панельная Обшивка Подчеркивает текстуру древесины Перила/ Мебель Препятствует появлению пятен Полы Используется для создания искусственной текстуры дерева | Пропитка на масляной основе для внутренних работ Серия A49-200 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ |
| Система Вуд Классикс/ Wood Classics System - это архитектурное покрытие для дерева, разработанное для использования в новых жилых и торговых помещениях, а также для повторной отделки. Система Вуд Классикс значительно сокращает технологический процесс окраски. Нанесение одного слоя пропитки и двух слоев финишного покрытия занимает всего 8 часов. Пропитку можно покрывать: прозрачным алкидным покрытием на основе растворителей, полиуретановым или лаковым покрытием через 2 часа; финишным покрытием на водной основе через 6 часов. Покрытие представлено в широкой цветовой гамме. Пропитка Wood Classics уплотняет и пропитывает необработанную древесину. Не «полосит» и вызывает минимальное поднятие волокон дерева, по сравнению с водными пропитками. В отличие от обычных пропиток, пропитка Wood Classics обладает более густой консистенцией, благодаря чему наносится с меньшим количеством брызг и проливов. Это делает процесс нанесения более аккуратным и быстрым; позволяет экономить время на каждой операции. Цвета: более 40 цветов Укрывистость: 11-13.5 м2/л (450-550 фут2/галлон при толщине мокрого слоя 76-89 мкм (3.0-3.5 мил); не образует пленку при высыхании Время высыхания при 25 °C (77 °F) и относительной влажности 50%: зависит от температуры и влажности: Высыхание «до отлипа» 1 час Полное высыхание (для нанесения второго слоя) 4 часа Отделочные покрытия на основе растворителей 2 часа Отделочные покрытия на водной основе 6 часов Температура воспламенения: 40.5°С (105oF), PMCC Колеровка с использованием системы Blend-A-Color: База Грамм/Литр (унций/галл) Интен-сивность 128 унций/галл 0-30 (0-4) Спец. 124 унций/галл 0-60 (0-8) Спец. 122 унций/галл 0-75 (0-10) Спец. Тип связующего вещества: Алкид А49W207 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 524 г/л; 4.37 фунт./галл. Твердых частиц (по объему): 34+2% Твердых частиц (по массе) 48+2% Масса в галлоне (= 3.785 л): 3.8 кг (8.4 фунтов) | Рекомендованные системы: Ровная поверхность & Скорость 1-й слой: Пропитка Wood Classics Interior Stain 2-й слой: Силер Wood Classics Fast Dry Sanding Sealer 3-й слой: Масляный Лак Wood Classics Fast Dry Oil Varnish Долговечность & Скорость 1-й слой: Пропитка Wood Classics Interior Stain 2-й слой: Масляный Лак Wood Classics Fast Dry Oil Varnish 3-й слой: Масляный Лак Wood Classics Fast Dry Oil Varnish Прозрачность & Скорость 1-й слой: Пропитка Wood Classics Interior Stain 2-й слой: Полиуретановый Лак на Водной Основе Wood Classics Waterborne Polyurethane Varnish 3-й слой: Полиуретановый Лак на Водной Основе Wood Classics Waterborne Polyurethane Varnish Прочность. Устойчивость к Истиранию 1-й слой: Пропитка Wood Classics Interior Stain 2-й слой: Полиуретановый Лак Wood Classics Polyurethane Varnish 3-й слой: Полиуретановый Лак Wood Classics Polyurethane Varnish Нанесение финишного покрытия Для обеспечения максимальной износостойкости, на пропитку Wood Classics Interior Stain необходимо нанести один или два слоя финишного покрытия. На поверхности, которые обычно не подвергаются большому износу (например, потолочный профиль) достаточно нанести два слоя пропитки Wood Classics Interior Stain. Финишное покрытие в данном случае не требуется. Белый или светлые цвета При использовании масляных и полиуретановых лаков (Wood Classics Fast Dry Varnish и Wood Classics Polyurethane Varnish) поверх пропитки белого или светлых цветов, конечный цвет покрытия может принять легкий янтарный оттенок. Водный полиуретановый лак Wood Classics Waterborne Polyurethane Varnish заметно не пожелтеет. Оттеночные покрытия Пропитка Wood Classics Interior Stain может использоваться для тонировки отделочных покрытий. Используйте до 15 гр. пропитки на 1л силера Sanding Sealer, а также масляных и полиуретановых лаков Oil/ Polyurethane Varnishes производства Sherwin-Williams. Варианты цветов Цвета пропитки могут различаться, в зависимости от породы древесины, метода нанесения, а также количества использованного материала. Опробуйте цвет на планшете или на небольшом участке до нанесения пропитки на всю поверхность. | Древесина должна быть сухой, чистой, очищенной от жира, воска, остатков лака и ранее нанесенных покрытий. Зачистить деревянную поверхность до свежей древесины, используя шлифовальную шкурку с зернистостью в 100-120 единиц. Удалить шлифовальную пыль пылесосом или ветошью. Перед нанесением пропитки хранить свежую древесину внутри помещения не менее 24 часов. При нанесении пропитки или лака на влажную деревянную поверхность покрытие может покрыться пятнами, изменить цвет или потрескаться. Чтобы не забрызгать окружающие предметы используйте ветошь, малярный скотч и т.д. НАНЕСЕНИЕ При нанесении температура должна быть не ниже 10(С (50(F); влажность – не выше 85%. Тщательно взболтайте морилку перед использованием и периодически размешивайте в процессе нанесения. Разбавление не требуется. Разбавление значительно увеличит время высыхания, необходимое для нанесения второго слоя, а также приведет к превышению максимально допустимого уровня содержания летучих органических соединений для морилок. Кисть – Использовать кисть из натуральной щетины. Аппликатор-Подушка/ Ветошь/ Губка Краскопульт безвоздушного распыления Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник диаметр 0.2–0.3 мм (0.009-0.013 дюйм) От того, как быстро вы удалите излишнее количество пропитки с обрабатываемой поверхности, будет зависеть интенсивность цвета. Для создания более светлого оттенка промокните поверхность сразу после нанесения покрытия; для более темного оттенка - дайте покрытию пропитаться. Выровнять цвет пропитки можно в течение 15-20 мин. Чтобы нивелировать следы от кисти или подтеки, повторно увлажните поверхность и промокните излишнее количество покрытия. |
| WOOD CLASSICS® INTERIOR OIL STAIN |  |
| Пропитка на масляной основе для внутренних работ Серия A49-200 |
| НАНЕСЕНИЕ При нанесении пропитки на древесину мягких пород (например, сосну, тополь, ель) покрытие может покрыться пятнами (на некоторых участках цвет светлее, на некоторых участках – темнее); цвет покрытия на зачищенной древесине обычно выглядит более ровным. Один слой прозрачной пропитки Wood Classics Natural поможет выровнять цвет покрытия. Цветную пропитку следует нанести в течение 5 минут после нанесения прозрачной Wood Classics Natural пока поверхность еще влажная. При использовании силера окончательный цвет покрытия будет более светлым. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ Удалить проливы и брызги немедленно, используя уайт-спирит. Отмыть инструмент немедленно после работы с помощью уайт-спирита. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Использовать для наружных работ; Не использовать колоранты, предназначенные только для внутренних работ; В качестве финишного слоя использовать только рекомендованные покрытия; Ветошь, пропитанную пропиткой или уайт-спиритом, утилизировать в металлическом контейнере с водой. | Имитация текстурного рисунка древесины Благодаря данной технике на двери из стали и стекловолокна, а также другие поверхности, можно нанести текстурный рисунок древесины. Инструмент для имитации текстурного рисунка древесины прост в применении, однако рекомендуется опробовать данную технику на дощечке–образце. Следите за тем, чтобы инструмент был чистым, периодически протирая его ветошью. Шаг 1 – Подготовка Новые или Существующие Поверхности: Сталь: Тщательно очистите поверхность. Если потребуется, для создания ровного покрытия зачистите поверхность шкуркой. Удалите ржавчину с поверхности при помощи наждачной бумаги, стальной ваты или металлической щетки. Загрунтуйте неокрашенную сталь антикоррозийной грунтовкой, например, All Surface Enamel Primer. Дерево/ Древесноволокнистая Плита: Тщательно очистите поверхность. Если потребуется, для создания ровного покрытия зачистите поверхность шкуркой. Загрунтуйте неокрашенную древесину грунтовкой PrepRite Wall and Wood или PrepRite Classic Primer. Стекловолокно: Тщательно очистите поверхность. Если потребуется, для создания ровного покрытия зачистите поверхность шкуркой. Грунтовка обычно не требуется. Шаг 2 - Имитация текстурного рисунка древесины Для создания максимально естественного рисунка «под дерево» необходимо нанести слой покрытия SuperPaint Interior Latex Satin, колерованного до светло-коричневого цвета (например, SW1351). Дайте базовому покрытию полностью высохнуть. Имитировать текстурный рисунок древесины проще, если изделие находится в горизонтальном положении. Укройте поверхность, на которую рисунок наноситься не будет, и удалите все металлические элементы, включая дверные ручки, дверные петли и замки. Нанесите тонкий, ровный слой морилки на небольшой участок изделия, используя ветошь без ворса или кисть с натуральной щетиной. Дайте морилке схватиться в течение прим. 10мин. Обрабатывайте по очереди небольшие участки, используя специальный инструмент для имитации текстурного рисунка древесины. Надавливая на инструмент указательным пальцем, двигайте его с определенной скоростью, покачивая вперед и назад. Приступайте к обработке следующего участка, когда будете довольны результатами. Узкие уголки, которые невозможно достать инструментом, обработайте при помощи сухой кисти, стальной ваты или суровой марли. Меняя начальное положение инструмента на обрабатываемом участке (начиная с левой стороны, справа или с центра); или начиная с верха и двигаясь вниз, затем начиная снизу и двигаясь вверх, вы можете создать несколько разных эффектов на одном изделии. Текстурный рисунок можно сделать менее ярким, если аккуратно пройтись | Имитация текстурного рисунка древесины сухой кистью или мягкой тканью по поверхности через прим. 15 минут после схватывания морилки. После обработки всей двери, дайте морилке высохнуть в течение 16-24 часов. Шаг 3 – Окрашивание Через 16-24 ч. протрите или проведите кистью по тонкому, ровному слою морилки по направлению текстурного рисунка, используя чистую безворсовую ветошь или кисть с натуральной щетиной. Не зачищайте поверхность между слоями морилки. Аккуратно нивелируйте потеки и следы от кисти, используя сухую кисть. Дайте поверхности высохнуть 2 часа, после чего нанесите второй слой. Темный цвет напрямую зависит от количества наносимой морилки. Чем тоньше второй слой морилки, тем ярче текстурный рисунок. Чем тяжелее слой, тем меньше площадь текстурного рисунка. Замечание: Время высыхания зависит от толщины покрытия, температуры и влажности. Если базовое покрытие в сочетании с созданной текстурой древесины дают желаемый рисунок, шаг «окрашивание» можно пропустить. Шаг 4 – Верхний слой Для защиты изделия и для придания рисунку дополнительной глубины нанесите слой лака Wood Classics Fast Dry Oil Varnish, Wood Classics Polyurethane Varnish или Wood Classics Waterborne Polyurethane Varnish. Изделия, подвергающиеся воздействию прямых солнечных лучей, должны быть покрыты экстерьерным лаком. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |