THOMPSON'S® WATERSEAL® Clear Multi-Purpose Waterproofer/

Масляная Пропитка для Наружных Работ по Дереву, Бетону и Кирпичу

Защищает от воздействия воды дерево, бетон и кирпич.

Предотвращает преждевременно старение древесины.

Область применения:	настилы & заборы, кирпичные патио, бетонные подъездные дорожки, наружные поверхности

Только для наружных работ

- Наносить на новую обработанную под давлением древесину через 30 дней.

- Температуры поверхности и воздуха во время нанесения и в течение 48 часов после нанесения должны быть выше 4(С (40(F). Не наносить, если в течение 24 часов после нанесение ожидается дождь.

- Провести тест на впитываемость воды. Взбрызнуть водой несколько участков поверхности, которая будет обрабатываться пропиткой. Если вода впиталась и цвет участка потемнел в течение 5 секунд, поверхность считается пористой и готовой к обработке. Если капли воды скатываются или скапливаются на поверхности, поверхность в настоящее время в защите не нуждается.

- Некоторые поверхности, включая некоторые виды наружной штукатурки и кирпича, могут выделять пигмент при воздействии растворителей. Это может привести к изменению цвета поверхности. В связи с этим, перед обработкой всей поверхности, рекомендуется протестировать небольшой участок.

- Укрыть все растения и кустарники от брызг защитной пленкой. Отодвинуть все предметы, на которые могут попасть брызги. При попадании пропитки на стекло, немедленно удалить брызги при помощи разбавителя краски или уайт-спирита.

- Не использовать на асфальте, пластике, натуральном каучуке или ткани. Также, не использовать на окрашенных или недавно обработанных пропиткой поверхностях.

- Не использовать в качестве добавки к краске.

Подготовка поверхности:

- Поверхность должна быть очищена от плесени, пыли, грязи, сажи, масляных, жировых и прочих загрязнений.

- Перед нанесением, тщательно очистить поверхность при помощи очистителя для настилов (как Thompson’s Deck Wash) или очистителя для бетона, следуя инструкциям на этикетке. Перед нанесением пропитки, дать поверхности полностью высохнуть (минимум 2 дня -для дерева и 3 или более дней - для бетона и каменной/ кирпичной кладки).

- Бетон с гладкой матовой текстурой должен быть обработан для обеспечения соответствующей впитываемости. Использовать специальные продукты для протравки бетона. Перед нанесением пропитки, дать бетону высохнуть как минимум 72 часа после протравки.

- Если поверхность влажная после очистки или в связи с погодой, дать поверхности полностью высохнуть (минимум 48 часов) перед нанесением пропитки.

Нанесение:

- Не смешивать с другими гидрофобизаторами.

- Не разбавлять.

- Бетон/ Наружная Штукатурка должны быть полностью отверждены (минимум 30 дней) и сухими.

- Перед нанесением на всю поверхность, протестировать небольшой участок.

- Для большинства поверхностей требуется одного не слишком густого слоя.

- Наносить при помощи кисти, валика, методом окунания или краскопультом. Самый простой метод нанесения – садовый краскопульт насосного типа. Если образовались лужи, перераспределить пропитку на сухие участки или промокнуть тряпкой.

- Использовать только при хорошем проветривании.

- Поверхность будет маслянистой и липкой если:

- нанесено избыточное количество материала на поверхность

- пропитка нанесена на влажную поверхность

- ночная температура опустилась ниже 4(С (40(F) в течение 48 часов после нанесения

Время высыхания:

- Дать высохнуть как минимум 48 часов. Время высыхания будет зависеть от подложки, температуры и влажности. Как только пропитка полностью высохнет, протестировать поверхность на впитываемость воды и определить, требуется ли второй слой.

- Наносить латексную краску на пропитку THOMPSON'S® WATERSEAL® Clear Multi-Purpose Waterproofer можно через 45 дней.

- Наносить масляную краску на пропитку THOMPSON'S® WATERSEAL® Clear Multi-Purpose Waterproofer можно не раньше, чем через 1 неделю.

- Долговечность защиты будет зависеть от условий окружающей среды. Раз в год необходимо тестировать поверхность на впитываемость воды и определять, требуется ли повторное нанесение пропитки. Вертикальные и горизонтальные поверхности могут менять цвет по-разному.

Очистка:

- Очистить кисти и оборудование уайт-спиритом, после чего промыть чистой водой.

расход:

| Фактический расход будет зависеть от пористости поверхности | Прим. расход |
| --- | --- |
| Кирпич | 6.7 м2/л |
| Бетон | 8 м2/л |
| Гладкие Бетонные Блоки | 1.2 м2/л |
| *Керамическая Плитка & Каменная Плитка | 10 м2/л |
| Наружная Штукатурка | 7.4 м2/л |
| *Шиферная Плитка – Мазонит | 10 м2/л |
| Дерево: Необработанная Древесина | 3 м2/л |
| Дерево: Обработанная Древесина | 5.5 м2/л |
| Фанера | 3.7 м2/л |
| Деревянная Черепица | 2.5 м2/л |

* Протереть поверхности через 10-15 мин.