|  | 113.11 pro industrial Urethane alkyd ENAMEL Уретановая Промышленная Алкидная Эмаль Серия В54-150 |
| --- | --- |
| Технические Характеристики | Рекомендуемые Системы |
| Pro Industrial Urethane Alkyd Enamel – это промышленная уретановая алкидная эмаль с высоким содержанием сухого остатка, предназначенная для внутренних/ наружных работ на промышленных объектах. Это высокоглянцевое покрытие с низким содержанием летучих органических соединений, которое легко наносится кистью, валиком или краскопультом. По своим техническим характеристикам эмаль Pro Industrial Urethane Alkyd Enamel сравнима с силикон-алкидными покрытиями. Благодаря модифицированной уретановой смоле, покрытие обладает большой износостойкостью на фасадах Обладает стойкостью к шелушению и осыпанию Не желтеет Обладает стойкостью на истирание Подходит для внутренних и наружных работ Обладает высоким глянцем и долго сохраняет цвет Легко наносится Цвет: Широкая цветовая гамма Рекомендованная кроющая способность на один слой: При толщине мокрого слоя: 89-178 мкм (3.5-7.0 мил) При толщине высохшего слоя: 51-102 мкм (2.0-4.0 мил) Укрывистость: прим. 5.7-11 м2/л (231-462 фут2/галл.) Внимание: При нанесении кистью или валиком для создания максимальной толщины пленки и однородной поверхности может потребоваться несколько слоев. Длительность сушки при толщине мокрого слоя 102 мкм (4.0 мил) и относительной влажности 50%: 7°С (45oF) 25°С (77oF) 49°С (120oF) Высыхание «до отлипа»: 4 часа 2 часа 30 мин. Окончательное исчезновение отлипа: 10 часов 4 часа 2 часа Полное высыхание (для нанесения второго слоя) 36 часов 18 часов 8 часов Полимеризация: 7 дней 7 дней 5 дней Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины пленки. Покрытие: Глянцевое Температура воспламенения: >38°С (100oF), РМСС Срок годности: 36 месяцев, в закрытой упаковке. Хранить на складе при температуре 4-38°С (40-100oF) Колеровка с использованием системы Blend-A-Color или MaxiToner: База Грамм/Литр (Унций/галл.) Интенсивность Экстра-Белая 0–45 (0–6) 100% Ультра-глубокая 30-90 (4–12) 100% B54W00151 Летучие органические соединения (без разбавления): <330 г/л Твердых частиц (по объему): 58%(2% Твердых частиц (по массе): 72%(2% Масса в галлоне (= 3.785 л): 4.9кг | Сталь (алкидный грунт): 1 слой KemBond HS Primer 1-2 слоя Pro Industrial Urethane Alkyd Enamel Алюминий: 1 слой DTM Wash Primer 1-2 слоя Pro Industrial Urethane Alkyd Enamel Оцинкованный Металл: 1 слой Galvite HS 1-2 слоя Pro Industrial Urethane Alkyd Enamel Бетонный Блок: 1 слой Heavy Duty Block Filler 1-2 слоя Pro Industrial Urethane Alkyd Enamel Внутренняя Штукатурка и Наливной Бетон: 1 слой PrepRite Masonry Primer 1-2 слоя Pro Industrial Urethane Alkyd Enamel Гипсокартон: 1 слой PrepRite 200 Latex Primer 1-2 слоя Pro Industrial Urethane Alkyd Enamel Деревянные Полы (Пешеходное Движение): 1-2 слоя Pro Industrial Urethane Alkyd Enamel |
|  | Тестируемая Система: (если не указано иное) Основа: Сталь Обработка Поверхности: SSPC-SP10 1 слой 1 слой грунтовки Kem Bond HS Primer эмали Pro Industrial Urethane Alkyd Enamel Абразивостойкость: Метод: ASTM D4060, C517 колесо, 1000 циклов, нагрузка 1 кг Результат: Не более 175 мг потери Адгезия: Метод: ASTM D4541 Результат: 392 psi Прямое Воздействие: Метод: ASTM D2794 Результат: 68 дюймов/ фунт Устойчивость к Горячему Воздуху: Метод: ASTM D2485 Результат: 93°С (200oF) (изменение цвета) Гибкость (только финишное покрытие): Метод: ASTM D522, сгиб 180°, сердечник 6.35мм (1/4’’) Результат: Выдерживает Устойчивость к Влажности: Метод: ASTM D4548, 500 часов Результат: Rating 10 по ASTM D610 на коррозию: Rating 10 по ASTM D714 на пузырение Определение Твердости по Карандашной Шкале: Метод: ASTM D3363 Результат: B Сопротивление Солевому Туману: Метод: ASTM В117, .500 часов Результат: Rating 10 по ASTM D610 на коррозию: Rating 10 по ASTM D714 на пузырение |

|  |  | 113.11 pro industrial Urethane alkyd ENAMEL Уретановая Промышленная Алкидная Эмаль Серия В54-150 |
| --- | --- | --- |
| Подготовка Поверхности | Нанесение |
| ВАЖНО! Удаление старой краски с помощью шлифовки, соскабливания или иным способом может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовых пыли или паров может вызвать поражение мозга или другие вредные проявления, опасные для здоровья, особенно в организме детей или беременных женщин. Для защиты от воздействия свинца и других вредных веществ необходимо использовать соответствующее защитное оборудование, например, правильно подобранного респиратора или противогаза (напр. в США сертифицированного Национальным институтом профессиональной безопасности и гигиены труда, NIOSH), а также принятия должных мер предосторожности и очистки. Дополнительную информацию можно получить в США в Национальном информационном центре по свинцу по телефону 1-800-424-LEAD или в местном органе санитарного надзора. Поверхность должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии. Для обеспечения необходимой адгезии удалите масляные, жировые и иные загрязнения, пыль, отслоившуюся ржавчину и иные инородные материалы. Железо & Сталь Минимальная подготовка поверхности согласно стандартам SSPC-SP2/ Очистка Ручным Инструментом. Удалить все масляные и жировые загрязнения с поверхности согласно стандартам SSPC-SP1/ Очистка Растворителем. Для лучших результатов использовать стандарты SSPC-SP6/ Пескоструйная Обработка, зачистить все поверхности при помощи острого, углового абразива для создания оптимального профиля поверхности (51 мкм/2 мил). Загрунтовать все непокрытые стальные поверхности в течение 8 часов или до возникновения мгновенной коррозии. Алюминий Удалить все масляные, жировые и прочие загрязнения согласно стандартам SSPC-SP1/ Очистка Растворителем. Требуется грунтование. Оцинкованная Сталь Перед покрытием выдержать, как минимум, 6 месяцев. Очистка Растворителем/ SSPC-SP1. Если выдержать невозможно, или если поверхность была обработана хроматами или силикатами, сначала очистить поверхность по стандартам SSPC-SP1/ Очистка Растворителем и нанести покрытие на пробный участок. Дайте краске высохнуть, как минимум, одну неделю и протестируйте адгезию. Если адгезия - слабая, необходимо провести пескоструйную очистку SSPC-SP7. Гальванизированные поверхности, пораженные ржавчиной, необходимо обработать согласно стандартам SSPC-SP2/ Очистка Ручным Инструментом и загрунтовать в день очистки. Каменная/ Кирпичная Кладка и Бетон Подготовьте поверхность согласно стандартам SSPC-SP13/NACE 6 или ICRI03732, CSP 1-3. Поверхность должна быть совершенно сухой и чистой. Бетон и строительный раствор должны быть выдержаны в течение как мин. 28 дней при температуре 24°С (75oF). Удалите весь отслоившийся раствор и инородные материалы. Также, очистить поверхность от цементного молока, цементной пыли, грязи, антиадгезива, пленки для обработки бетона, отслоившегося цемента и отвердителей. Все каверны, воздушные мешки и прочие пустоты заполнить раствором для ремонта бетонных покрытий. Обветренную каменную/ кирпичную кладку мягкие или пористые цементные плиты обработать или электроинструментом для удаления налипших загрязнений и для создания твердой и жесткой поверхности. Цементное молоко удалить. Кирпич должен быть выдержан в течение одного года до подготовки поверхности и окрашивания. Требуется грунтование. Древесина Поверхность должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии. Сразу же приступайте к окрашиванию. Окраску нельзя производить сразу после дождя или в туманную погоду. Перед нанесением грунтовки на всю поверхность сучки и серянки необходимо удалить, зачистить шкуркой и точечно загрунтовать. Все отверстия от гвоздей и небольшие щели должны быть уплотнены. Зачистить поврежденные участки деревянной поверхности. Самогрунтование. Ранее Окрашенные Поверхности Если в хорошем состоянии, очистите поверхность от всех инородных материалов. Блестящие, жесткие или глянцевые покрытия и поверхности необходимо заматировать, обработав пескоструйным аппаратом. Для определения адгезии нанесите покрытие на пробный участок и дайте высохнуть одну неделю. Если адгезия слабая, может потребоваться дополнительная обработка поверхности пескоструйным аппаратом и/ или удаление старого покрытия. Повторно проверьте адгезию поверхности. Если краска отслаивается или испорчена, следует очистить поверхность и обработать как новую (см. выше). | Температура: 4°С (40oF) мин., 49°С (120oF) макс. (воздуха, поверхности и материала). Мин. 3°C (5°F) над точкой росы (конденсации) Относительная влажность: 85% макс. Указанные ниже рекомендации приведены в качестве примера. Для распыления могут потребоваться другие величины давления и размеры наконечника. Всегда прочищайте оборудование для распыления перед использованием с указанным разбавителем. Разбавление должно соответствовать существующим нормам содержания летучих органических соединений, а также экологическим стандартам и условиям нанесения. Разбавитель/ Очистка Уайт-спириты, R1K4 или ксилол, R2K4 Краскопульт безвоздушного распыления Давление Шланг Наконечник Фильтр 1800 psi минимум 9.5 мм (3/8”) ID Диаметр 0.4-0.48 мм (0.017”-0.019”) 60-100 меш Разбавление – если потребуется, до 10% от объема Традиционный краскопульт Распылитель Пневмораспылитель Воздушный распылитель Давление распыления Давление жидкости Binks 95 66 63 РВ 50 psi 20-25 psi Разбавление – если потребуется, до 10% от объема Кисть Кисть из нейлона/ полиэстра или натуральной щетины Разбавление – если потребуется, до 10% от объема Малярный Валик из овечьей шерсти или синтетики длина ворса 6.35-9.5мм (1/4-3/8”) Разбавление – если потребуется, до 10% от объема Информация об очистке Удалить проливы и брызги, очистить инструмент и руки немедленно после работы, используя растворитель. Следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. |