|  |  | Solo 100% Acrylic Interior/ Exterior Flat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### СОЛО 100% Акриловая Матовая Краска ###### для Внутренних и Наружных Работ ###### Серия A74 |  |  |  |  |  |  |
|  | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ##### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |  |  | ##### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ |  |  |
|  | Solo 100% Acrylic Interior/ Exterior Flat – это 100% акриловое матовое долговечное покрытие для внутренних и наружных работ, обладающее устойчивостью к износу, появлению пятен и выцветанию. Благодаря низкому содержанию летучих органических соединений (VOC) и слабому запаху, краска Solo идеально подходит для объектов, где требуется 100% акриловое интерьерное покрытие. Краска Solo может использоваться для окраски дверей, элементов отделки, стен и ставней. Краску Solo можно наносить на поверхности с уровнем кислотности pH до 13. Цвет:; Широкая гамма цветов. Укрывистость:; 8.6-9.8 м2/л (350-400 фут2/галлон). при толщине мокрого слоя до 101.6 мкм (4.0 мил) и высохшего слоя – 43.2 мкм (1.7 мил). Время высыхания, при 25С (77F) и относительной влажности 50%: зависит от температуры, влажности и толщины пленки Высыхание «до отлипа»; 1 час. Полное высыхание (для нанесения второго слоя); 4 часа. Температура воспламенения:; Не применяется. Глянцевитость:; 0-5 единиц под углом 85°. Колеровка: База; #### Грамм/Литр (унций/галлон); #### Интенсив-ность. Экстра Белая*; 0-37 (0-5); 100%. Глубокая**; 30-75 (4-10); 100%. Ультра-Глубокая**; 30-75 (4-10); 100%. *Использовать колоранты Blend-A-Color или ZERO VOC **Использовать только колоранты ZERO VOC. Тип связующего вещества:; 100% Акрил. А74W00051 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): <50 г/л; <0.42 фут/галлон. Твердых частиц (по объему):; 40+2%. Твердых частиц (по массе); 54+2%. Масса в галлоне (= 3.785 л):; 5 кг (11.1 фунт). | Краску Solo можно наносить прямо на соответственно подготовленные внутренние или наружные ранее окрашенные поверхности, интерьерный неокрашенный гипсокартон, штукатурку (отвердевшую с уровнем кислотности pH ниже 13), каменную/ кирпичную кладку (отвердевшую с уровнем кислотности pH ниже 13) и древесину без выделения танина. Наносить 2 слоя краски Solo. Внутренние работы Гипсокартон Самогрунтование 2 слоями Solo или 1 слой грунтовки ProMar 200 Zero VOC Primer Штукатурка Самогрунтование 2 слоями Solo или 1 слой грунтовки Premium Wall & Wood Primer Дерево, Композиционная Доска Самогрунтование 2 слоями Solo или 1 слой грунтовки Premium Wall & Wood Primer Внутренние & наружные работы Алюминий & Оцинкованная/ Гальванизированная Сталь (если потребуется) 1 слой грунтовки Pro Industrial Pro-Cryl Primer Или 1 слой Extreme Bond Primer Строительный Блок 1 слой грунтовки PrepRite Block Filler ### Каменная/ Кирпичная Кладка, Цемент, Наружная Штукатурка 1 слой грунтовки Loxon Concrete & Masonry Primer Сталь 1 слой грунтовки Pro Industrial Pro-Cryl Primer Наружные работы Дерево, Композиционная Доска 1 слой грунтовки Exterior Oil-Based Wood Primer или Exterior Latex Wood Primer Фанера 1 слой Exterior Latex Wood Primer Могут подойти другие грунтовки. |  |  | Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать подходящей грунтовкой-силером. Алюминий и оцинкованная/ гальванизированная сталь Промыть поверхность, удалив масляные, жировые и другие загрязнения. Ржавчину удалить с помощью наждачной бумаги, металлической ваты или другого абразивного материала. Каменная/ кирпичная кладка, бетон, строительные блоки Все новые поверхности должны быть выдержаны в течение 7 дней. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Обработать трещины, пустоты и др. отверстия эластомерным герметиком или шпатлевкой. |  |  |
| Solo 100% Acrylic Interior/ Exterior FLAT ###### СОЛО 100% Акриловая Матовая Краска ###### для Внутренних и Наружных Работ Серия A74 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Штукатурка Все новые поверхности должны быть выдержаны минимум 7 дней. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. Сталь Ржавчину и окалину удалить наждачной бумагой, металлической щеткой или иным абразивным методом. Необработанная сталь должна быть загрунтована в день очистки. Винил Тщательно очистить поверхность щеткой, используя теплый мыльный раствор. Тщательно ополоснуть водой. Дерево Зачистить все открытые поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. Плесень Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак. Уплотнение щелей Щели между стенами, в потолках, потолочном молдинге и др. элементах отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком. |  |  | нанесение Наносить при температуре выше 10С (50F). Разбавление не требуется. Кисть Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть. Малярный валик Использовать валик с длиной ворса 9.5 – 19мм (3/8 – 3/4 дюйма) из синтетического материала. Краскопульт безвоздушного распыления Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник диаметр 0.38 – 0.5 мм (0.015-0.021 дюйм) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. |  |  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Не обладает фотохимической активностью. Защищать от замерзания. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |  |